Коммерческое предложение на кирпичный завод  сланцевого –глиняного  кирпича (стандартный кирпич) с производительностью 15 миллионов штук/год. С высокой степенью автоматизации производства

Технологический проект и коммерческое предлжение.

1． Production scale and product specification Масштаб производства и размер продукции

1.1 Производимый материал: глина Raw materials:clay

1.2 Время производства: 300 дней/ год producing time yearly: 300 days

1.3 Масштаб производства: Производство в год пористого кирпича 15 мил. Кусков (стандартный кирпич 250х120х65 мм. )

1.4 Спецификация продукта：пористый кирпич

Ожидание утверждения или другие размеры агломерированного товара.

Brick size: porous brick

2．План технологии technological plan

2.1 Технологический процесс：

Глина сырье clay raw material

↓

Податчик  plate feeding machine

↓

Резиновый конвейер     Belt conveyor

↓

Резиновый ленточный конвейер    Belt conveyor

↓

Молотковая дробилка  ←←←←← hammer crusher

↓                 ↑

Ленточный конвейер    Belt conveyor

↓                 ↑

Роликовое сито→просеивающиеся сырье-----------↑

Rolling screen

↓                        ↓

Ленточный конвейер   ←←←←←   податчик box feeder

Belt conveyor

↓

Решетчатый смеситель Screen mixing machine

↓

Ленточный конвейер Belt conveyor

↓

2х осевой смеситель double shaft mixer ←←←←←добавление воды add water

↓

Ревирсивный ленточный конвейер reversible belt conveyor

↓

Склад старения aging silo

↓

Многоковшевой экскаватор multi-bucket excavator

↓

Ленточный конвейер Belt conveyor

↓

Податчик тип коробка box feeder

↓

Ленточный конвейер Belt conveyor

↓

Смесительный экструдер  mixing extruder

↓

Ленточный конвейер Belt conveyor

↓

Высокоскоростной ролик мелкого дробления high fine rolling crusher

↓

Ленточный конвейер Belt conveyor

↓

2х ступенчатый вакуумный экструдер two stage vacuum extruder

↓

Автоматический ленточный нарезатель automatic column cutter

↓

Автоматический резательный станок кирпича automatic brick cutter

↓

Автоматическая система заготовки робот automatic robot setting system

↓

Пошаговое устройство stepping machine

↓

паром ramp bus

↓

Тягачь dragger

↓

Паром ramp bus

↓

Автоматическая система заготовки робот automatic robot setting system

↓

Пошаговое устройство stepping machine

↓

Паром ramp bus

↓

Гидравлический толкач  hydraulic pusher

↓

Сушительная камера сборного типа Assembly type drying chamber

↓

Тяговое устройство на выходе outlet pulling machine

↓

Паром ramp bus

↓

Гидравлический толкач hydraulic pusher

↓

Туннельная печь сборочного секционного типа ←←←←←

↓

Тяговое устройство на выходе outlet pulling machine

↓

Паром  ramp bus

↓

Тяговой механизм возврат каретки carriage return dragger

↓

Автоматическое разгрузочное устройство для кирпича automatic unloading machine

↓

Склад для готовой продукции Finished brick storage space

↓

Проверка inspection

↓

Выпуск с завода for sale

# 2.2Описание процесса производства：

2.2.1Обработка первоначального сырья Raw material handling

Данный производственный процесс использует глину в качестве производственного сырья, с помощью использования способа сочетания внутреннего сгорания и внешнего сгорания проводится производство, используется горючие являющиеся природным газом. Дробление сырья использует молотковую дробилку и другое оборудование, сырье проходит через сито и поступает в мельницу тонкого истирания и образует мелкий порошек, если природные свойства сырья обычные, то сырье поступающие в сито будет возвращаться обратно в дробилку и заново измельчаться.

The production process use clay for raw materials, using internal and external combustion combined the methods of production, the fuel is natural gas. Use hammer crusher and other equipment to crush raw material. if the texture of raw materials are not good, can sieve material returning hammer crusher to crush again.

Сырье в сито наполняется и смешивается, после чего поступает в 2х осевой смеситель и смешивается с добавлением воды, сырье достигает смешивания в полной мере с водой.

Производственный процесс оснащен складом старения, по отношению к первоначальному сырью проводится эффективная обработка, процентное содержание воды поверхности гранул максимально проникает во внутреннию часть, усиленно добиваясь свойства равномерности.

После склада старения используется смешивающий экструдер и высокоскоростной измельчающий ролик, по отношению первоначального сырья проводится пошаговая обработка, уровень содержания воды в сырье, физические свойства, свойства формирования являются единогласными. В том числе, последний высокоскоростной ролик измельчения является необходимым ключевым звеном оборудования, помогает сырью проходить через старение, и поступать в экструдер, другие большие гранулы сырья измельчаются до необходимых требований производства. В тоже время данная процедура так же имеет функцию эффекта увеличения пластификации.

2.2.2Формирование Forming

Формирование использует JKY55/50B-40 модель 2х ступенчатого вакуумного экструдера для кирпича, экструзия данного устройства достигает 4.0Mpa, помогает обеспечить экструзионное формирование сырья при слишком высоком давлении, низкое влагосодержание заготовки, благоприятствует обеспечению точности размера заготовки и прочности влажной заготовки, не может привести к видоизменению заготовки во время настройки, является хорошей основой для искусственной сушки заготовки, заготовка во время процесса сушки не может произойти обвала заготовки от влажности, растрескивания и других дефектов сушки.

Полоски сырой глины, которые проходят через 2х ступенчатый вакуумный экструдер, разрезаются с помощью автоматического обрезающего устройства, обрезаются и становяться заготовкой в соответствии с требованиями сушки заготовки, затем из автоматического устройства заготовки,заготовка поступает на тележку и отправляется в сушилку.

2.2.3 Сушка заготовки Drying

Сушкой заготовки является туннельная сушительная камера, сборка на месте на заводе. Формирование влажной заготовки через автоматическую настройку разделяется на два раза или много раз затем отправляется на тележку, после чего поступает в сушительную камеру. Источником тепла сушки является распределенный остаток тепла в тунельной печи, способом распределения влажности является механическое распределение влажности отрицательного давления. Влажная заготовка поступает в сушительную камеру путем проталкивания используя гидравлический толкач, сухая заготовка поступает в сушительную камеру затем с помощью вытягивающего устройства вывозится.

.

2.2.4 Обжиг.

Проходя через туннельную сушку сборочного типа высушенная заготовка поступает в туннельную печь и проходит обжиг, обжиг использует совместный метод внутреннее и внешнее сгорание. Внтуренним сгоранием является угольная пыль, внешние сгорание использует природный газ. Тунельная печь имеет рациональное соотношение ширины к длине, для тунельной печи типа сборки на месте, крышей печи является крыша подвесной горизонтальной структуры, стальная структура рамы сборочного типа, все имеющиеся тяжелые части печи состоят из стального каркаса. Предварительный подогрев, обжиг и охлаждение с соответствующим оснащением: система дымоудаления, система отбросного тепла, система охлаждения и система сжигания насыщенной кислородом, система равномерного охлаждения под давлением под устройства, измерение температуры, система измерения давления и система управления и урегулирования, посредстом обеспечения рабочих характеристик туннельной печи.

В нашей печи применена высококачественная футеровка из огнеупорных бокситов с высоким содержанием гидроокиси алюминия.

2.2.4  Складывание готовой продукции и проверка экспорта с завода.

Сформированный готовый кирпич прошедший через тунельную печь, направляется на линию возвращения устройства проводит механическую автоматическую разгрузку кирпича, после чего используется транспортирующие оборудование для кирпича которое поставляет кирпич на склад. Готовая продукция кирпича прошедшая проверку основываясь на габариты, положение окраски, классификацию прочности агломерирования, после чего на основании кол-ва складывания единообразной заготовки, удобна для подсчета кол-ва, и подготовке к выпуску.

2.3 Расход материала во время процесса производства (время производства в год 300 дней)

Таблица производительности материала

Production process of materials inventory

|  | Объект item | Ед. Измерения unit | В год yearly | Месяц monthly | В день daily | Час hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Готовый кирпич brick | 10 000 кусков 10000 pcs | 15 000 000 | 1250 000 | 50 000 | 3125 |
| 2 | Сырье raw material | M3 | 48000 | 4800 | 160 | 10.0 |
| 3 | Вода water | Т ton | 11800 | 1180 | 40 | 2.5 |
| 4 | Электроэнергия electric energy | Kw.h | 3570000 | 357000 | 11900 | 850 |

2.4 Распеределение время производства Producing time Arrangement

измельчние первоначального сырья и формирование (8-10 ч) работы, каждая смена 18 чел;  raw material crushing and forming use one shift (8-10 hour), each shift need about 18 persons.

Drying ,firing and unload use three shifts to produce, each shift 8 hours, each shift 9 persons. Сушка заготовки, формирование, а так же разгрузка кирпича имееют 3 смены производства, работа каждой смены 8 часов, каждая смена 9 чел.

3、Цена оборудования QUOTATION

（1）、Оборудование для обработки сырья и формирующие оборудование

Quotation of raw material handling and forming machine

| No | Изображение Picture | Наименование оборудования и спецификация Name and model | Кол-во qty | Электродвигатель（KW） motor | Price USD Цена (долл.) | Примечание Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. unit | Подитог total | Ед.цена unit price | Сумма subtotal |  |
| 1 |  | XGL60×4m Податчик панельного типа plate feeder | 1 шт | 5.5 | 5.5 | 10065 | 10065 |  |
| 2 |  | XGD70×450 Податчик Box feeder | 1 шт | 7.5 | 7.5 | 5871 | 5871 |  |
| 3 |  | P C 100×80B Молотковая дробилка Hammer crusher | 1 шт | 75 | 75 | 10065 | 10065 |  |
| 4 |  | GTS450×150 Роликовое сито （герметизированное） Rolling screen (sealed) | 1 шт | 5.5 | 5.5 | 7550 | 7550 |  |
| 5 |  | Смеситель ситевого типа Screen mixing machine | 1 шт | 37 | 37 | 20968 | 20968 |  |
| 6 |  | PPC96-7Пылеуловитель dust remover | 1 шт | 15+55 | 70 | 41936 | 41936 |  |
| 7 |  | SJ360×36B2х осевой смеситель Double shaft mixer | 1 шт | 55 | 55 | 15097 | 15097 |  |
| 8 |  | BLN65×20m реверсивный ленточный конвейер reversible belt conveyor | 1 шт | 5.5+3 | 8.5 | 12162 | 12162 |  |
| 9 |  | DW50/900Многоковшевой эксоватор multi-bucket excavator | 1 шт | 21.5 | 21.5 | 39000 | 39000 |  |
| 10 |  | DS80*50Mленточный конвейер belt conveyor | 1 шт | 11 | 11 | 20968 | 20968 |  |
| 11 |  | XGD80×450Бокс податчик Box feeder | 1 шт | 7.5 | 7.5 | 7130 | 7130 |  |
| 12 |  | Магнитный разделитель постоянного магнита Permanent magnetic separator | 2 шт |  |  | 1050 | 2100 |  |
| 13 |  | SJJ300×40Смесительный экструдер mixing extruder | 1 шт | 75 | 75 | 22017 | 22017 |  |
| 14 |  | GS80×60B сильный измельчитель high fine crusher | 1 шт | 22×2 | 44 | 20130 | 20130 |  |
| 15 |  | H-200вакуумный насос vacuum pump | 1 шт | 15 | 15 | 5242 | 5242 |  |
| 16 |  | JKY55/50B-4.0Вакуумный экструдер Vacuum extruder | 1 шт | 75/185 | 260 | 115323 | 115323 |  |
| 17 |  | Система автоматического складывания заготовки робот automatic robot setting system | 1 комплект | 45 | 45 | 377420 | 377420 | включает обрезатель заготовки, группирование, переворачивание, настройку и т.д including column cutter,grouping,setting etc. |
| 18 |  | Ленточный конвейер около 120 м belt conveyor about 120M |  |  | 60 | 231 | 27720 | Длина будет утвержденна Length to be determined |
|  |  | Итого Total |  |  | 803 |  | 760764 |  |

（2）、Цена вращающейся печи  Kiln Running machines quotation

| NO | Изображение Picture | Наименование оборудования и модель NAME AND MODEL | Кол-во QTY | Электродвигатель（KW）MOTOR | Цена (долл.) PRICE | Примечание REMARKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. UNIT | Подитог SUBTOTAL | Ед. Цена UNIT PRICE | Итого SUBTOTAL |  |
| 1 |  | LB-4 Цепное пошаговое устройство stepping machine | 2 шт | 4 | 8 | 8388 | 16776 |  |
| 2 |  | YC35000×2660Тележка для печки kiln cart | 180 шт |  |  | 3146 | 566280 |  |
| 3 |  | HCQY-5возврщающие тяговое устройство carriage return dragger | 6 шт | 4 | 24 | 6291 | 37746 |  |
| 4 |  | BDC1460×2.45mпаром ramp bus | 3 шт | 3 | 9 | 8807 | 26421 |  |
| 5 |  | XP100 Автоматический разгрузчик automatic unloader | 1 шт | 18.5 | 18.5 | 125807 | 125807 |  |
| 6 |  | LY-5 Выходное тяговое устройство outlet pulling machine | 2 шт | 4 | 8 | 6710 | 13420 |  |
| 7 |  | T35-11NO-5.6A охлаждающий вентилятор для печи Colling fan on kiln door | 3 шт | 1.1 | 3.3 | 630 | 1890 |  |
| 8 |  | T35-11NO-9A Сбалансированный вентилятор под тележкой Balance fan under cart | 1 шт | 5.5 | 5.5 | 840 | 840 |  |
| 9 |  | YD30T-1.6 Гидравлический толкач hydraulic pusher | 1 шт | 15 | 15 | 13630 | 13630 |  |
| 10 |  | YDS60T-1.6 Гидравлический толкач hydraulic pusher | 1 шт | 30 | 30 | 15726 | 15726 |  |
| 11 |  | T35-11NO-10A Распределяющий влажность вентилятор fan | 3 шт | 7.5 | 22.5 | 840 | 2520 |  |
| 12 |  | Y4-73-16D справа 180 вентилятор подачи тепла hot-air delivery fan | 1 шт | 75 | 75 | 9436 | 9436 |  |
| 13 |  | Y4-73-14D 90 Вытяжной вентилятор smoke discharge fan | 1 щт | 55 | 55 | 8400 | 8400 |  |
| 14 |  | Выход-дверь тележки сушительной камеры out-door of drying chamber | 1 шт | 1.5 | 1.5 | 4194 | 4194 |  |
| 15 |  | Вход-дверь тележки сушительной камеры In-door of drying chamber | 1 шт | 1.5 | 1.5 | 4194 | 4194 |  |
| 16 |  | Стоп-дверь сушительной камеры stop door of dryong chamber | 1 шт | 1.5 | 1.5 | 4194 | 4194 |  |
| 17 |  | Вход-дверь печи In-door of tunnel kiln | 1 шт | 1.5 | 1.5 | 4194 | 4194 |  |
| 18 |  | Стоп-дверь тунельной печи stop door of tunnel kiln | 1 шт | 1.5 | 1.5 | 4194 | 4194 |  |
| 19 |  | Выход-дверь тунельной печи out-door of tunnel kiln | 1 шт | 1.5 | 1.5 | 4194 | 4194 |  |
| 20 |  | Итого total |  |  | 282.8 |  | 864056 |  |

（3、）Цена печи и других объектов kiln and pther quotation

|  | Изображение Picture | Наименование оборудования и модель name and model | Кол-во qty | Цена(долл.) price | Приечание remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. цена unit price | Сумма total |  |
| 1 |  | 3.5m×117.05mтунельная печь сборочного типа TUNNEL KILN | 1 шт | 4613/m | 517952 | +/- ноль и выше (не включает фундамент печи, основу оборудования, рельсовый путь, линию возвращения тележки) Not include kiln and machine foundation, rail and cart return line |
| 2 |  | 3.5m×80mсушительная камера сборочного типа DRYING CHAMBER | 1 шт | 2726/m | 207080 |  |
| 3 |  | Система трубопровода печи Kiln pipe system | 1 комплект | 62904 | 62904 |  |
| 4 |  | Система измерения температуры печи temperature monitor system | 1 комплект | 98323 | 98323 |  |
|  |  | Итого total |  |  | 936259 |  |

（4） Другое other

|  | Наименование оборудования и модель Name and model | Кол-во Qty | Цена （долл.）price | Примечание remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. Цена unit price | Итого total |  |
| 1 | Установка оборудования machine installation cost |  | 94355 | 94355 |  |
| 2 | Установка печи kiln installation cost |  | 41936 | 41936 |  |
| 3 | электропровода, электрокабель внутри цеха, электродвигатель, клиновидный ремень, шкаф управления и т.д wire in workshop, motor, V belt, controlling cabinet etc. |  | 115323 | 115323 | Электрокабель является компонентом из комнаты управления к оборудованию Wire is from controlling room to machine |  | 外购 |
| 4 | Непредвиденные расходы Unforeseen expenses |  | 94355 | 94355 |  |
|  | Итого total |  |  | 345 969 |  |

Общая цена вышепречисленных 4х объектов:

The total quotation is USD 2,707,048

（$ 2,707,048 долл.）

Общая мощность 1085.8KW。Total power is 1085.8KW。

Указания：

1. Вышеперечисленная цена является экс-заводской ценой, включает налог;

2. . Данная цена не включает доставку печи  оборудования, не включает расход на строительства  заводской цеха, для размещения оборудования завода

3. Данная цена не включает визу, международную связь, проживание и питание, транспортные расходы и т.д. специалистам машиностроительной компании отправленным заграницу для установки оборудования.

4. Данное предложение действительно до 30.12 .2014 г.