Коммерческое предложение на кирпичный завод мощностью 30 миллионов кирпичей/год, с высокой степенью автоматизации производства. Керамический кирпич.

Спецификация и технические характеристики оборудования.

1.1. Данная спецификация включает сведения по изготовлению оборудования для завода по производству кирпича, оснащению, плану управления заводом и шеф-монтажу.

1.2. Автоматизированный завод производительностью 30 млн шт/год (керамический кирпич).

- Весь процесс производства полностью автоматизирован, в том числе загрузка/разгрузка печных вагонеток, которая осуществляется роботом.

- Также включена автоматизированная линия упаковки.

1.3. Продукция: керамический кирпич, желтый кирпич и т.д. / Стандартные размеры: 65 мм × 125 мм × 250 мм

Пустотелость: 18~27% / M-150, М-200 по ГОСТ 530-2007

(Возможность изготовления кирпича прочностью M-250 может быть точно определена

после дополнительных тестов).

Условия производства.

- Кол-во рабочих часов: 24 ч/день, 300 дней/год

8 часов × 2 смены/день

- Производительность по отд. этапам.

1) Подготовка сырья, прессование, сушка 100,000 шт/день (30,000,000 шт/год)

2) Обжиг 100,000 шт/день (30,000,000 шт/год)

3) Упаковка 100,000 шт/день (30,000,000 шт/год)

- Управление производством по 2 линию печи

при работе 12 часов в день по 1 печи 15,000,000 шт/год

при работе 24 часа в день по 2 печи 30,000,000 шт/год

Схема производственного процесса.

Сырье

↓

Подготовка сырья

↓

Склад вылеживания глины

↓

Многоковшовый экскаватор

↓

Смеситель

↓

2х ступенчатый вакуумный экструдер

↓

Резка

↓

Загрузка на вагонетки

↓

Сушка

↓

Печь

↓

Печь - 1 Печь – 2

↓

Разгрузка

↓

Упаковка

↓

Склад готовой продукции

Производство

-Завоз сырья, подача в производство: самосвалы, ковшовые погрузчики

-Хранение и подготовка сырья: автоматический силос / сбрасывающая система и многоковшовый экскаватор;

- Смешивание глины;

- Приготовление бруса для резки;

- Резка бруса для получения кирпича;

-Загрузка/разгрузка сушильных вагонеток: захваты для автомат. загрузки/разгрузки;

-Загрузка печных вагонеток: спец. промышленный автоматизированный робот загрузки;

-Разгрузка печных вагонеток и загрузка на платформы для упаковки: специальный робот;

-Оберточная упаковка: автоматическая оберточная упаковочная машина.

- Хранение готовой продукции.

Особенности технологии производства.

- Благодаря вылеживанию и экструдированию после смешивания и измельчения сырья, обеспечивают однородные формы, размеры и прочность изделий.

- Метод пластичного формования способствует меньшему проценту содержания влаги, уменьшается время сушки, количество трещин поверхности сырца, степень усадки изделий.

- Благодаря сушке и удалению влаги до пластифицирования уменьшается количество брака.

- Обжиг производится при температуре 1050~1200 ℃, что повышает качество изделий.

- Рационализация процесса позволяет сократить общую площадь цеха и таким образом уменьшить затраты на строительство.

- Метод пластичного формования обеспечивает высокое качество продукции, исключающее появление высолов в течение долгого времени после укладки.

Сушкой заготовки является туннельная сушильная камера, сборка на месте на заводе. Формирование влажной заготовки через автоматическую настройку разделяется на два раза или больше, затем отправляется на тележку, после чего поступает в сушильную камеру. Источником тепла сушки является распределенный остаток тепла в туннельной печи, способом распределения влажности является механическое распределение влажности отрицательного давления. Сырая заготовка поступает в сушильную камеру путем проталкивания, используя гидравлический толкач, сухая заготовка поступает в сушильную камеру, затем с помощью вытягивающего устройства вывозится.

Укладка на печные вагонетки для обжига.

Из сушилки высушенные изделия выкладываются на вагонетки печи.

С помощью разных способов загрузки (вертикальный, горизонтальный)

можно моделировать параметры изделий.

После загрузки сырец проходит стадию предварительного нагревания,

а затем поступает непосредственно в саму печь.

В данном случае процесс автоматизирован: загрузка вагонеток производится с помощью 2 роботов.

5) Печь

* Предварительный нагрев

На этом этапе, предшествующему непосредственно обжигу при максимальной температуре в туннельной печи, происходит предварительный нагрев изделий, удаление лишней влаги и раскисление. Печь снабжена автоматическими дверями, которые позволяют поддерживать одинаковую температуру и препятствуют выходу тепла.

* Обжиг

Температура обжига составляет 950-1200 ℃. В процессе обжига происходит

реструктуризация материала, усадка, снижение пористости и повышение прочности изделий. В зависимости от степени равномерности обжига будет зависеть окраска и в целом качество конечного продукта.

Охлаждение

После обжига изделия проходят стадию охлаждения. Главный компьютер регулирует автоматически скорость охлаждения, так как от этого зависит конечный внешний вид изделия, возможные дефекты (трещины) и т.п.

6) Упаковка и складирование продукции

* Разгрузка на поддоны

Автоматическая разгрузка роботом  изделий с вагонетки после обжига и подачи на автоматизированный процесс упаковки.

Упаковка

. Упаковка производиться как упаковочной машиной-автоматом, так и вакуумированной пленкой.

Автоматическая оберточная упаковочная машина.

* Складирование изделий

4. Оснащение

1) Электричество

- Параметры : AC380 В* 50 Гц * 3П

- Потребление : 1200 кВтч (нетто), 1500 кВтч (брутто)

2) Топливо – уголь переработанный в газ

калорийность = 15,400ккал/Н㎥

При загрузке 2 печей 24 часа в сутки

3) Сжатый воздух

- Давление = 7кгс/㎠

- Потребление = 3Н㎥/мин

4) Техническая вода

- Давление = 1кгс/㎠

- Потребление = 2.5㎥/ч

Общая мощность потребления электроэнергии завода 1085.8KW

Таблица производительности материала

|  | Объект | Ед. Измерения | В год | Месяц | В день | Час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Готовый кирпич | штук | 30 млн | 300 | 100000 | 4165 |
| 2 | Сырье | M3 | 32000 | 3200 | 105 | 7.5 |
| 3 | Вода | Т ton | 8800 | 880 | 30 | 1.5 |
| 4 | Электроэнергия | Kw.h | 2550000 | 255000 | 8500 | 354 |

Перечень оборудования и цена.

Оборудование для обработки сырья и формирующие оборудование

| No | Изображение | Наименование оборудования и спецификация | Кол-во | Электродвигатель（KW） motor | Price USD Цена (долл.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. | Подитог | Ед.цена | Сумма |  |
| 1 |  | XGL120×500m Податчик панельного типа plate feeder | 1 шт | 15 | 15 | 10537 | 10537 |  |
| 2 |  | DS60 транспортер | 12 шт | 5.5 |  | 12802 | 153624 |  |
| 3 |  | P C 100×25B Молотковая дробилка Hammer crusher | 1 шт | 30 | 30 | 46900 | 46900 |  |
| 4 |  | RCD650 магнитный уловитель | 3шт | 1.6 | 4.8 | 4215 | 12645 |  |
| 5 |  | CGP100X100 Двухвалковая дробилка – 1 компл - Тип : Дробилка с гладкими вальцами | 1 шт |  |  | 48900 | 48900 |  |
| 6 |  | CGP120X100 Двухвалковая дробилка – 1 компл - Тип : Дробилка с гладкими вальцами | 1 шт |  |  | 45490 | 45490 |  |
| 7 |  | GS80X60B Двухвалковая дробилка – 1 компл - Тип : Дробилка с гладкими вальцами | 1 шт | 22.5 |  | 40784 | 40784 |  |
| 8 |  | SJ360×50X двухвальный смеситель | 1 шт | 110 | 110 | 38635 | 38635 |  |
| 9 |  | BLN65-38MM двух сторонний транспортер | 1 шт | 8.5 | 8.5 | 28098 | 28098 |  |
| 10 |  | DQY50/900Многоковшевой эскаватор | 1 шт | 21.5 | 21.5 | 70245 | 70245 |  |
| 11 |  | XGD80×450 Ящичный податчик | 1 шт | 7.5 | 7.5 | 12645 | 12645 |  |
| 12 |  | GS100X80B Двухвалковая дробилка – 1 компл | 1шт |  |  | 40784 | 40784 |  |
| 13 |  | SJJ300×50Смесительный экструдер | 1 шт | 110 | 110 | 42147 | 42147 |  |
| 14 |  | JKY60/50B-4.0 Вакуумный экструдер | 1 шт | 90+250 |  | 186147 | 186147 |  |
| 15 |  | H-200 вакуумный насос | 1 шт | 15 | 15 | 10537 | 10537 |  |
| 16 |  | Автоматический ленточный резчик, Автоматическая машина снятия фаски | 1ком | 50.5 |  | 38990 | 38990 |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 827108 |  |

Цена тоннельной печи

| NO | Изображение | Наименование оборудования и модель | Кол-во | Электродвигатель（KW） | Цена (долл.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. | итого | Ед. Цена | Итого |  |
| 1 |  | LB-4 Цепное пошаговое устройство | 2 шт | 4 | 8 | 3347 | 6694 |  |
| 2 |  | HCQY-5 возвращающее тяговое устройство | 4шт | 4 | 16 | 2835 | 11340 |  |
| 3 |  | BDC1460×3.55m паром | 2 шт | 3 | 6 | 19172 | 38344 |  |
| 4 |  | LY-5 Выходное тяговое устройство | 2шт | 4 | 20 | 3854 | 7708 |  |
| 5 |  | T35-11NO-5.6A охлаждающий вентилятор для печи | 6 шт | 1.1 | 6.6 | 1458 | 8748 |  |
| 6 |  | T35-11NO-9A Сбалансированный вентилятор под тележкой | 2 шт | 4 | 8 | 1634 | 3268 |  |
| 7 |  | YD30T-1.6 Гидравлический толкач | 2шт | 15 | 30 | 3829 | 7658 |  |
| 8 |  | T35-11NO-10A Распределяющий влажность вентилятор | 9шт | 7.5 | 67.5 | 1458 | 13122 |  |
| 9 |  | Y4-73-16D вентилятор подачи тепла | 2шт | 75 | 150 | 1634 | 3268 |  |
| 10 |  | Y4-73-14D 90 Вытяжной вентилятор | 2 шт | 55 | 110 | 1388 | 2776 |  |
| 11 |  | YDS60T-1.6 Гидравлический толкач | 2 шт | 30 | 60 | 3829 | 7658 |  |
| 12 |  | T35-11NO-6A Сбалансированный вентилятор под тележкой | 42 шт | 0.75 |  | 824 | 34608 |  |
| 13 |  | Упаковочная машина | 1 шт | 16.5 | 16.5 | 17562 | 17562 |  |
| 14 |  | Выход-дверь тележки сушильной камеры | 2 шт | 1.5 | 3 | 7025 | 14050 |  |
| 15 |  | Вход-дверь тележки сушильной камеры | 2 шт | 1.5 | 3 | 7025 | 14050 |  |
| 16 |  | Стоп-дверь сушильной камеры | 2 шт | 1.5 | 3 | 7025 | 14050 |  |
| 17 |  | Тележка вагонетка | 150 |  |  | 4884 | 732600 |  |
| 18 |  | трансформатор | 2шт |  |  | 87300 | 174600 |  |
| 19 |  | станции по переработки угля в газ | 1 |  |  | 360780 | 360780 |  |
| 20 |  | Итого |  |  |  |  | 1472884 |  |

|  | Изображение | Наименование оборудования и модель | Кол-во | Цена(долл.) price | Приечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. цена | Сумма |  |
| 1 |  | 3.5m×117.05m тунельная печь сборочного типа | 1шт | 435683 | 435683 | +/- ноль и выше (не включает основу печи, основу оборудования, рельсовый путь, линию возвращения тележки) не включая основу гражданского строительства |
| 2 |  | 3.5m×80m сушительная камера сборочного типа | 2шт | 215423 | 430846 |  |
| 3 |  | Система трубопровода печи | 1 комплект | 22946 | 22946 |  |
| 4 |  | Система измерения температуры печи | 1 комплект | 50781 | 50781 |  |
|  |  | Итого |  |  | 940256 |  |

|  | Наименование оборудования и модель | Кол-во | Цена （долл.） | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. Цена | Итого |  |
| 1 | достовки оборудования внутри китаи до порта Тянцзин |  | 85900 | 85900 |  |
| 3 | Электрокабель внутри цеха, электродвигатель, клиновидный ремень, шкаф управления |  | 259318 | 259318 | Электрокабель |
| 4 | Шеф-матаж , пускналадки ,обучение .и .т .д 10-15чел. |  |  | 125000 |  |
|  | Итого |  |  | 470218 |  |

Общая цена: 3 710 466$ ( включая монтаж, пуско-наладочный работы, обучение персонала)