Золотой Мост www.china-bridge.ru моб. 8 903 6516408, Тел/факс: 8 (473) 239-25-22

年产10万M3页岩陶粒

Линия по производству керамзита производительностью

100 000 м3 керамзита/год.

设

计

方

案

南京旋立重型机械有限公司

二00九年十月十五日

一、公司简介

陶粒是轻骨料家族中最重要的一个成员，它是以各类粘土、泥岩、板岩、煤矸石、粉煤灰、页岩、淤污泥及工业固体废弃物等为主要原料，经加工成粒、焙烧而成的人造轻骨料。广泛用于冶金、建筑、化工、园艺等方面。目前煅烧设备主要以回转式双筒窑为主, 适应原料广，易调节的优点。

南京旋立重型机械有限公司是中国国家建材部骨干会员企业，装备实力雄厚，从全套工程设计、产品开发、生产制造、检测手段、质量保证体系、吊装运输、售后服务等形成了一体化的服务体系, 建成多条粘土陶粒、陶粒砂生产线，在国内陶粒设备行业首屈一指。

二、方案设计原则

1、以稳定的产品质量为目的，坚持理论与实际相结合，进行标准化方案设计。

2、对目前已被采用的先进陶粒生产工艺、装备和技术进行全面优化，并创造性地应用于本设计方案。

3、重视环境保护，提高环保设备设施的投入，实现无烟尘文明生产。

4、坚持生产线低投资的优点，确保技术经济指标具有较强的竞争力。

Данная линия выпускает высококачественный керамзит по причине использования двухбарабанной печи обжига. Первый барабан- гранулы высушиваются, подогреваются. Второй барабан нагрев до температуры вспучивания. Опыт показал, что при этом улучшается качество керамзита, значительно увеличивается его выход, сокращается удельный расход топлива. Эффективный охладитель. Потери при дроблении и помоле минимальны. Линия комплектуется высокоэффективными пылеуловителями.

三、工艺流程说明  СХЕМА

黏土经过铲车被运送到箱式给料机，均匀运输至双轴搅拌机内进行搅拌，搅拌均匀后进行制粒子，后进滚圆机进行抛光去粗。经过大倾角皮带运至窑顶受料斗进行计量，后进窑预热，烧胀。完成后进入冷却机进行冷却，冷却过程中的热气被送入窑头二次利用。成品在库顶筛分分级后入库包装。煤经过粉磨后送入燃烧器进窑煅烧，窑尾气经过水洗除尘后排空。

Технологический процесс:

Сырье------ Фронтальный погрузчик-----Смеситель-----Винтовой конвейер-----Первичный гранулятор-----ленточный транспортер------гранулятор придания шарообразной формы-----двухбарабанная печь обжига---- воздуховод повторонго использования горячего воздуха.  ---охладитель---- разделительное сито -----готовая продукция

Обслуживающий персонал: 5 рабочих + 1 инженер.

Если рабочий цикл в 3 смены, то 6 х 3 = 18 человек. (15 рабочих, 3 инженера)

四、主要技术指标

双筒陶粒窑规格：STφ3.0×22/φ2.5×26 размеры барабанов печи

产          量：14 - 20m3/h производительность в час (готовой продукции)

煤     耗   量：60kg/m3产品 расход угля ( если обжиг углем)

燃料：烟煤,也可根据实际情况选择。Электроэнергия 217 кВт/час ; Расход воды 2 тонны/час; Расход газа: 65 м3 газа на 1 м3 керамзита

Завод размещается на земельном участке 5000 м2.

五、 主要设备及价格

Для работы керамзитного завода необходимы следующие здания и сооружения:

Склад глины (глинозапасник)

Отделение подготовки сырья

Склад готовой продукции ( металлические силосы)

Трансформаторная подстанция

Газораспределительный пункт

Здание заводоуправление (Модульное здание на легком каркасе 150 м2)

Китайская сторона имеет возможность построить данный керамзитный завод под «ключ». Поставить технологическое оборудование, построить необходимые здания и сооружения, провести монтажные и пуско-наладочные работы, обучить будущий персонал. Окончательная стоимость керамзитного  завода с учетом строительства данных зданий и сооружений обсуждаются во время деловых переговоров с руководством компании.