Схема печи обжига керамзита.

Схема вращающейся печи для производства керамзита:

- загрузка   сырцовых гранул;

- вращающаяся   печь;

- форсунка;

- вспученный керамзитовый гравий;

- поток горячих газов

Обжиг осуществляется во вращающейся печи (рис.), представляющих собой цилиндрические металлические барабаны диаметром до 2,5 - 5 м   и длиной до 40 - 75 м, футерованные изнутри огнеупорным кирпичом. Печи устанавливаются с уклоном примерно 3% и медленно вращаются вокруг своей оси. Благодаря этому сырцовые гранулы, подаваемые в верхний конец печи, при ее вращении, постепенно передвигаются к другому концу барабана, где установлена форсунка  для  сжигания газообразного или жидкого топлива. Таким образом, вращающаяся печь работает по принципу противотока: сырцовые гранулы перемещаются навстречу потоку горячих газов, подогреваются и, наконец, попав  в  зону непосредственного воздействия огненного факела форсунки, вспучиваются.

Среднее время пребывания гранул в печи — примерно 45 мин.